УДК 539.21:536.42

# МЕТАЛОГІДРИДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДІЛУ ІЗОТОПІВ ВОДНЮ

# Умеренкова К.Р., канд. техн. наук, доцент,

# Світлична С.Д., канд. техн. наук, доцент,

# Борисенко В.Г., канд. техн. наук, доцент,

# Горонескуль М.Н., викладач

Національний університет цивільного захисту України

Металогідридні технології засновані на процесі оборотної абсорбції водню гідридоутворюючими металами з утворенням металогідридів (МГ).

Математичне моделювання сорбції засноване на застосуванні моделі взаємодіючого решіткового газу атомів водню. Це дозволило описати фазові переходи, які спостерігаються в металогідридах.

Решітковий газ являє собою сукупність атомів, які в матриці металу утворюють свою просторову решітку. Перехід газового стану в рідину відповідає розпаду твердого розчину з малим вмістом водню (α-фаза) на два невпорядкованих розчини з меншим вмістом водню і з багатим вмістом водню. Ця область характеризується появою ділянок плато на ізотермах «тиск-склад».

Застосування модифікованої схеми теорії збурень [1] дозволило визначити властивості решіткового Н-газу і рівноважної з гідридом молекулярної фази Н2.

Для водневої підсистеми МГ враховано пряму взаємодію між атомами водню і пружну енергію зв'язку, що виникає внаслідок деформації (дилатації) решітки при абсорбції водню в матрицю.

Тиск розкладання (дисоціації) (-фази, тобто переходу (→(, може бути представленим в традиційному вант-гоффівському вигляді

,                                            (1)

де  Х = Н, D;  ,   відповідають ентальпії і ентропії розкладання (-фаз. На рис. 1 зображені залежності тисків на плато від температури в координатах ln P – 1/T для систем Pd–Н и Pd–D.

# Рис. 1. Логарифм тиску розкладання (–фазы систем Pd–Н и Pd–D

як функція зворотної температури (позначки – експеримент)

Особливий інтерес представляють металогідридні технології поділу ізотопів водню.

Ізотопний ефект характеризує відмінності для протію та дейтерію, які спостерігаються  на температурних залежностях рівноважного тиску (на плато) в двофазній області (+(. Саме цим обумовлена можливість використання металогідридів в системах поділу ізотопів, очищення і збагачення водню.

Розроблена модель решіткового газу застосована для дослідження ізотопного ефекту системи PdHx(Dx), тобто відношення рівноважних тисків розкладання (–фаз дейтериду і гідриду  .

Згідно (1) для відношення рівноважних тисків розкладання (–фаз дейтериду і гідриду отримаємо:

,

де  – різниця термодинамічних параметрів розкладання (–фаз Pd–D и Pd–H.

Використовуючи усереднені параметри гідридних фаз  кДж/моль D2 ,  Дж/(K(моль D2) и кДж/моль Н2, Дж/(K(моль Н2), отримано просте рівняння для відношення  :

.

У роботі розглянуто питання теоретичного прогнозування характеристик, при яких відбувається поділ ізотопів водню в системі газ - метал.

Для системи Рd(Н2(D2) спостерігається зворотний ізотопний ефект. Тиск ізотопів водню на «плато» рівнозначних ізотерм розчинності більш важкого ізотопу D2 більше, ніж у Н2. Природа зворотного ізотопного ефекту визначається, головним чином, більш низьким значенням енергії (D-D) -взаємодії в решітці у порівнянні з (H-H) -взаємодією. З іншого боку, важливим фактором є відмінність енергій нульових коливань атомів протію і дейтерію в решітці металу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Маринин В.С. Теплофизика альтернативных энергоносителей. - Харьков: Форт, 1999. - 212 с.